46.23.69-a 	BEST. ONDERGR. STEEN, GEVELBEHANDELING, BIJENWAS

0. BEST. ONDERGR. STEEN, GEVELBEHANDELING, BIJENWAS

Systeem:

- 2 lagen.

Applicatie: vloeien.

Ondergrond:

- Het geveloppervlak (metselwerk-, stuk-, pleisteren natuursteenoppervlak) moet         lichtvochtig zijn.

- Vuil verwijderen d.m.v. het goed schoonspoelen van het geveloppervlak (metselwerk, stuk-, pleister- en natuursteenoppervlak).

Verwerking:

- De bijenwas d.m.v. de vloeimethode verzadigd opbrengen.

- Witte uitslag kan door lichte verwarming van het oppervlak worden weggenomen.

4. BIJENWAS

Fabrikaat: SUPERLOOK b.v., adresgegevens volgens

bestekspost 46.00.30 specificatie 19.

Uitvoering: SUPERLOOK b.v., adresgegevens volgens

bestekspost 46.00.30 specificatie 19.

Type: SUPRIME-OD.

Soort: bijenwas, uit natuurlijke grondstoffen

ontwikkeld impregneermidel.

Type: watergeëmulgeerde gevelbescherming.

Kleur: neutraal.

Laagdikte:

- afhankelijk van de absorbtie van de ondergrond: 1

tot 5 m2/liter (per laag).

- bij baksteen metselwerk: 2 à 3 m2/liter (per laag).

- bij beton: +/- 4 m2/liter (per laag).

- bij MBI steen: 1 m2/liter (per laag).

.01 BUITENWAND

Het voorzien van bijenwas van het geveloppervlak (het

metsel- en pleisterwerk) van:

- Gevels: