05.34.90-c NAT REINIGEN BESTAAND WERK, STOOMCLEANEN

0. NAT REINIGEN BESTAAND WERK, STOOMCLEANEN

Reinigen d.m.v. een stoomcleaner onder lage druk (max.1,5 bar). Alleen

vuilaanslag verwijderen, bakhuid steen mag niet worden aangetast.

Alvorens met het schoonmaken wordt aangevangen, dient in het bijzijn van de

directie een spuitproef uitgevoerd te worden, waarbij de waterdruk in relatie tot

de afstand van het te reinigen oppervlakken wordt vastgesteld. Indien sprake is

van baksteen- c.q. natuursteensoorten van verschillende hardheid, dient per

steensoort d.m.v. monsters de mate van reiniging te worden vastgesteld, ter

goedkeuring van de directie.

Indien van deze afspraken wordt afgeweken worden de kosten van de schade

aan de gevel (betonwerk, metsel-, voeg-, natuursteen-, stuk-, betonwerk etc.)

op de aannemer verhaald.

9. UITVOERING WERKZAAMHEDEN

Werkzaamheden uit te voeren door firma SUPERLOOK BV (of een door de

aannemer ter goedkeuring voor te stellen onderaannemer, deze evt. alternatieve

onderaannemer is enkel toegestaan indien deze door de directie wordt

goedgekeurd en toegestaan).

Adresgegevens SUPERLOOK BV volgens par. 05.00.30, lid 19.

Werkzaamheden:

- Voorafgaand aan gevelreiniging de zones voorzien van graffiti/verf op de gevels

behandelen met Graffiti remover gel ES strong. ES strong min. 24 uur voorafgaand aan de gevelreiniging aan te brengen en in te laten werken.

- Stoomcleanen volgens specificatie 0.

- Alle na afloop van het stoomcleanen de evt. nog aanwezige hardnekkige

vervuilingsplekken nogmaals gereinigd te worden d.m.v. kalkwassen (mengsel van water en kalksteenpoeder, onder lage druk (max.1,5 bar) met maximale hardheid 8 mohr). E.e.a. zodanig te verwijderen dat het geveloppervlak niet beschadigd t.g.v. de verwijdering. - Alle zones van te verwijderen smetplekken van schilder- en sauswerk op de dagkanten van het schoonmetselwerk van de gevelopeningen en alle

teerplekken etc. reinigen c.q. afbijten met ionogene zeep.

.01 BUITENWAND

Het geheel stoomcleanen gevels, incl. voorafgaand (plaatselijk) behandelen van

Zones voorzien van graffiti/verf met algendoder, van:

- Buitengevels: