22.23.20-a INJECTEREN BESTAAND METSELWERK

0. INJECTEREN BESTAAND METSELWERK

Scheuren injecteren, diepte:

- gevels: 1 steens (gem. ca. 220 mm).

De scheuren afzetten met klei of papier. Na

injecteren de klei/papier en injectieslangetjes van

het steenoppervlak verwijderen, zonder het

steenoppervlak te beschadigen. Op aanwijzing van de

directie controleren of de injectiemortel voldoende

diep indringt. Scheuren controleren aan de andere

zijde van de muur, zodat het uitlopen van de mortel

wordt tegengegaan. De aannemer is volledig

verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg

voor het onzorgvuldig injecteren.

4. INJECTEERMORTEL

Fabrikaat: Unilit

Type: Unilit B Fluid 0-1-2-3-4 injectiemortel.

Verwerking:

- volgens voorschrift van de fabrikant.

- metselwerk goed bevochtigen.

- de mortel mag niet beneden de 5º C verwerkt worden.

.01 BUITENWAND

Het 1 steens diep (gem. ca. 220 mm) injecteren van de

(injectie)scheuren in het schoonmetselwerk van de

gevels.